Zał.nr 1 do siwz

PAKIET 3 – WYKŁADZINA PODŁOGOWA	Z MONTAŻEM

| Lp. | Rodzaj materiału | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykładzina podłogowa z rolki, o możliwości wykładania cokołu na ścianę, pokryta poliuretanem PUR. Szerokość 2m. Grubość całkowita 2,5 mm, Kolor do ustalenia z przedstawicielem Zamawiającego po podpisaniu umowy. Homogeniczna, antypoślizgowa wykładzina PVC klasa DS. R-9, o właściwościach antyelektrostatycznych , zawierająca środek bakteriobójczy ,o odporności ogniowej wg EN13501 Klasa Bfl-S1. Odporna na wgniecenia i ścieranie- klasa ścieralności wg EN 649 grupa Szerokość. Odporna na bardzo duże natężenie ruchu. Wykładzina musi posiadać polskie atesty higieniczne dopuszczające do stosowania w placówkach służby zdrowia. Wraz z ofertą Zamawiający wymaga złożenia kopii karty technicznej z parametrami produktu dokumentującymi spełnienie ww. żądań. Okres gwarancji co najmniej 5 lat. | 600 m² |  |  |  |  |
| 2 | Montaż – usługa ułożenia wykładziny określonej w pkt. 1 z możliwością wykonania wstawek z różnych kolorów wraz z materiałami pomocniczymi niezbędnymi do montażu | 600 m2 |  |  |  |  |
| 3 | wykładzina podłogowa z PCV z rolki szerokości 4 m ,grubość całkowita 2,2 mm, grubość warstwy użytkowej 0,6 mm , masa powierzchniowa 3,1 kg/m2, odporność na poślizg – mniejsze lub równe 0,3 , grupa ścieralności – T | 200m2 |  |  |  |  |
| 4 | klej do wykładzin z PCV | 100 kg |  |  |  |  |

Wykładziny gat.1 posiadające atesty higieniczne dopuszczające do stosowania w budynkach służby zdrowia lub użyteczności publicznej, orzeczenia o trudnopalności ,antystatyczne , antypoślizgowe ,.Kolorystyka wykładzin do wyboru zgodnie z wzornikiem kolorów  (minimum 5 ).

……………………….

/podpis i pieczęć Wykonawcy/