Zał.nr 1 do siwz

PAKIET 2 – WYKŁADZINA PODŁOGOWA	Z MONTAŻEM

| Lp. | Rodzaj materiału | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykładzina podłogowa z rolki, o możliwości wykładania cokołu na ścianę, pokryta poliuretanem PUR, homogeniczna. Szerokość 2m. Grubość całkowita 2,0 mm, Kolor do ustalenia z przedstawicielem Zamawiającego po podpisaniu umowy. Klasyfikacja użytkowa – PN-EN ISO 10874 - 34/43 Grubość całkowita - PN-EN 428 – 1488-CPD-0017/W Grubość całkowita – PN-EN428 – 2,0 mm Grubość warstwy użytkowej – PN-EN 429 – 2.0 mm Masa powierzchniowa – PN-EN 430 – 2600g/m2 Zabezpieczenie powierzchni – Poliuretan PUR Odporność na ścieranie – PN-EN-660-1- Grupa T Wgniecenie resztkowe – PN-EN 433-0,04 mm Odporność na odziaływanie krzesła na rolkach – PN-EN 425 – Optymalna Stabilność wymiarów po działaniu ciepła – PN-EN ISO 23999 - ≤ 0,4% Zwijanie się po działaniu ciepła - PN-EN ISO 23999 - ≤ 8 mm Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień – PN – EN 13501-1 - B╓ s1 Odporność na poślizg – DIN 51130 PN-EN 14041 – R11 DS. Dynamiczny współczynnik tarcia – PN –EN 13893 – 0,37/0,34 Zachowanie elektryczne – PN-EN 14041 – antystatyczna i rozpraszająca Rezystancja elektryczna – PN-EN 1081 - ≤ 10 OM Napięcie elektryczne – PN-EN 1815 - ≤ 2 kV Odporność na światło – PN-ISO 105 B02 – >7 Elastyczność – PN- EN ISO 24344 – dobra Odporność chemiczna – PN-EN ISO 26987 – dobra Odpornośc na mikroorganizmy – PN-EN ISO 846 – optymalna Szerokośc rulonu PN-EN 426 – 2m Dłógośc rulonu – PN-EN 426- 20m . Okres gwarancji co najmniej 10 lat. | 600 m² |  |  |  |  |
| 2 | Montaż – usługa ułożenia wykładziny określonej w pkt. 1 z możliwością wykonania wstawek z różnych kolorów wraz z materiałami pomocniczymi niezbędnymi do montażu | 600 m2 |  |  |  |  |
| 3 | wykładzina podłogowa z PCV z rolki szerokości 4 m ,grubość całkowita 2,2 mm, grubość warstwy użytkowej 0,6 mm , masa powierzchniowa 3,1 kg/m2, odporność na poślizg – mniejsze lub równe 0,3 , grupa ścieralności – T | 200m2 |  |  |  |  |
| 4 | klej do wykładzin z PCV | 100 kg |  |  |  |  |

Wykładziny gat.1 posiadające atesty higieniczne dopuszczające do stosowania w budynkach służby zdrowia lub użyteczności publicznej, orzeczenia o trudnopalności ,antystatyczne , antypoślizgowe ,.Kolorystyka wykładzin do wyboru zgodnie z wzornikiem kolorów  (minimum 5 ).

……………………….

/podpis i pieczęć Wykonawcy/